附件2

2023年度交通运输行业产品（高分子防水材料 止水带）质量监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点 | 复查监督总体数（m） | 复查抽样样本数（节） | 按标准GB/T 18173.2-2014判定 | 按实施规范JDCC 2020-16判定监督总体（批）是否合格（复查合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 复查合格 样本数（节） | 复查不合格 样本数（节） | 复查不合格项 |  |
|  | 河北首顺工程材料有限公司 | 河北省衡水市景县生产企业仓库 | 60 | 1 | 1 | 0 | / | 复查合格 |
| 注： 1. GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》； 2. JDCC 2020-16《止水带产品质量行业监督抽查实施规范》。 |