附件4

2023年度交通运输行业产品（溢油分散剂）质量监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点 | 复查监督总体数（桶） | 复查抽样样本数（桶） | 按标准GB/T 18188.1-2021判定 | 按实施细则注判定监督总体（批）是否合格（复查合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 复查合格样本数（桶） | 复查不合格样本数（桶） | 复查不合格项 |  |
|  | 大连英达石化有限公司 | 浓缩型（MD-88） | 辽宁省大连市旅顺口区金宝路17B号生产企业库房 | 12 | 1 | 1 | 0 | / | 复查合格 |
|  | 大连英达石化有限公司 | 常规型（MD-99） | 辽宁省大连市旅顺口区金宝路17B号生产企业库房 | 15 | 1 | 1 | 0 | / | 复查合格 |
|  | 青岛光明环保技术有限公司 | 浓缩型（GM-2） | 山东省青岛市李沧工业园合川路23号生产企业库房 | 40 | 1 | 1 | 0 | / | 复查合格 |
|  | 青岛光明环保技术有限公司 | 常规型（GM-2环保型） | 山东省青岛市李沧工业园合川路23号生产企业库房 | 40 | 1 | 1 | 0 | / | 复查合格 |
|  | 广州富肯环保科技有限公司 | 常规型（富肯-2号） | 广东省广州市天河区玖智谷创意园2号仓01号生产企业库房 | 46 | 1 | 1 | 0 | / | 复查合格 |
|  | 广州富肯环保科技有限公司 | 常规型（富肯-3号） | 广东省广州市天河区玖智谷创意园2号仓01号生产企业库房 | 50 | 1 | 1 | 0 | / | 复查合格 |
|  | 上海新络新材料有限公司 | 常规型（捷菲特-001） | 上海金山区亭林镇亭卫公路9518号生产企业库房 | 25 | 1 | 0 | 1 | 可生物降解性 | 复查不合格 |
| 注： 1、GB/T 18188.1-2021《溢油分散剂 第1部分：技术条件》； 2、《溢油分散剂产品质量行业监督抽查实施细则》。 |