救生衣产品质量监督抽查实施规范

（JDCC 012—2024）

1  范围

本规范适用于交通运输部和地方交通运输主管部门及海事管理部门组织开展的救生衣产品质量行业监督抽查。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

1）固有浮力救生衣：包括船用救生衣、船用工作救生衣、儿童救生衣；

2）气胀式救生衣。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

3.4备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB 41731  船用气胀式救生衣

GB/T 4303   船用救生衣

GB/T 32227  船用工作救生衣

GB/T 32232  儿童救生衣

交科技规〔2020〕2号  公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1抽样产品

抽样产品应符合GB 41731、GB/T 4303、GB/T 32227、GB/T 32232标准的有关要求。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在生产企业或销售领域随机抽取同一生产企业生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽取的样品应为同一型号规格、同一批次产品；或者，可以抽取同一型号、不同规格的产品。

如存在多个型号可以抽取的，抽取的样品型号应为被抽查企业销售量较大的救生衣产品。

抽样人员应不少于2人。

5.2.2抽样基数和数量

- 1）船用救生衣、船用工作救生衣、儿童救生衣和船用气胀式救生衣产品以“件”为单位确定批量；

- 2）以同一生产企业连续生产、同工艺、同材料、同一型号规格、同一批次的救生衣为一批，作为监督总体；

- 3）抽样基数不小于300件；

- 4）不大于2000件时，每批随机抽取2组，每组6件，其中1组作为检验样品，另1组作为备用样品；

- 5）大于2000件时，将监督总体划分为多个批，并按4）的要求随机抽取1批；

- 6）救生衣材料部分抽取与抽检样品同一批次使用的包布2m，缚带10m，缝线1卷、涂层织物2m。每批随机抽取2组，其中1组作为检验样品，另1组作为备用样品；

- 7）对于抽出的样品进行唯一性标识。

- 5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证该过程的可追溯性。

5.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

5.4抽样文书

5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

5.4.2抽样文书应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽查企业提供的，应在抽样现场获取，并经被抽查企业确认。

5.4.4 实施抽检分离抽查时，应将5.4.2中规定的抽样文书数量增加一份，检验机构的抽样见证人应签字，并将一份抽样文书带回机构。

6  检验要求

6.1检验项目

船用救生衣、船用工作救生衣、儿童救生衣和船用气胀式救生衣检验项目及重要程度分类见表1、表2、表3和表4。

表1  船用救生衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 试验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 面子、缝线、缚带、插扣 | GB/T 32234.7 | GB/T 32234.7 | ● |  |
| 2 | 外观 | GB/T 4303 | GB/T 4303 |  | ● |
| 3 | 加工质量 |  |  |  | ● |
| 4 | 属具 |  |  |  | ● |
| 5 | 耐高低温循环 |  |  | ● |  |
| 6 | 浮力损失 |  |  | ● |  |
| 7 | 耐燃烧 |  |  |  | ● |
| 8 | 强度 |  |  | ● |  |
| 9 | 穿着 |  |  | ● |  |
| 10 | 水中性能 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表2  船用工作救生衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 试验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 包布、缝线、缚带 | GB/T 32227 | GB/T 32227 | ● |  |
| 2 | 外观 |  |  |  | ● |
| 3 | 加工质量 |  |  |  | ● |
| 4 | 哨笛 |  |  |  | ● |
| 5 | 耐高低温 |  |  | ● |  |
| 6 | 浮力损失 |  |  | ● |  |
| 7 | 耐燃烧 |  |  |  | ● |
| 8 | 强度 |  |  | ● |  |
| 9 | 浮态 |  |  | ● |  |
| 10 | 跳水 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表3  儿童救生衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 试验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 包布、缝线、缚带 | GB/T 32232 | GB/T 32232 | ● |  |
| 2 | 外观 |  |  |  | ● |
| 3 | 加工质量 |  |  |  | ● |
| 4 | 属具 |  |  |  | ● |
| 5 | 耐高低温 |  |  | ● |  |
| 6 | 浮力损失 |  |  | ● |  |
| 7 | 耐燃烧 |  |  |  | ● |
| 8 | 强度 |  |  | ● |  |
| 9 | 穿着 |  |  | ● |  |
| 10 | 浸水 |  |  | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表4  船用气胀式救生衣检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 试验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 涂层织物、缚带 | GB 41731 | GB 41731 | ● |  |
| 2 | 外观 |  |  |  | ● |
| 3 | 哨笛 |  |  |  | ● |
| 4 | 温度循环 |  |  | ● |  |
| 5 | 充气性能 |  |  | ● |  |
| 6 | 浮力损失 |  |  | ● |  |
| 7 | 耐燃烧 |  |  |  | ● |
| 8 | 强度 |  |  | ● |  |
| 9 | 穿着 |  |  | ● |  |
| 10 | 水中性能 |  |  | ● |  |
| 11 | 充气头子载荷 |  |  |  | ● |
| 12 | 受压 |  |  |  | ● |
| 13 | 压力性能 |  |  |  | ● |
| 14 | 金属部件 |  |  |  | ● |
| 15 | 防止误充气 |  |  |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

注：

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检测项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2试验方法

上述4种产品的检验方法应按照上表中规定的试验方法的标准条款进行。

6.3检验应注意的问题

6.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和检验报告签发人共同确认。

6.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

7.1 样品的合格判定

任一检验项目不合格，该样品判定为不合格；存在A类检验项目不合格，该样品判定为严重不合格。

7.2 批的合格判定

任一样品不合格，判定监督总体不合格。

8  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

9  异议处理复检

9.1对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

9.2复检应使用备用样品。按6.1规定的项目和6.2规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。两组检验结果均合格，判定复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

10  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

11  附则

本规范编写单位：武汉船舶救生设备质量检验测试中心。

本规范由交通运输部管理。

本规范自发布之日起实施，《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-12）》同时废止。

12  附录

附录1 检测记录表

附录2 行业监督抽查检测报告格式

附录1：检测记录表

船用救生衣产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | GB/T 4303《船用救生衣》a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、GB/T 4303《船用救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

面子检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 拉断 强度 | 标准 调湿 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加速 老化 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合ASTM D 471-06的燃油B或EN 590的柴油浸没 70 h后 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合ISO 6330的0.5%洗涤剂浸没70 h后 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

面子检测记录表（续）

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 2 | 断裂伸长 | 标准 调湿 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 撕破强度 | 标准 调湿 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 纱滑移 | 标准 调湿 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

缝线检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 单根断裂 | 标准 调湿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加速 老化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 线圈断裂强度 | 标准 调湿 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

缚带检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 拉断强度 | 标准 调湿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加速 老化 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

插扣检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 拉断强度 | 标准 调湿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合ASTM D 471-06的燃油B或EN 590的柴油浸没 70 h后 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 符合ISO 6330的0.5%洗涤剂浸没70 h后 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （70±2℃）7 d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -（30±2℃）24 h |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 720 h盐雾 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 疲劳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加速老化 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

插扣检测记录表（续）

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 2 | 强度/滑移 | 标准 调湿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 用水浸泡2 min |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与产生最大强度损失百分比的拉断强度暴露一样的暴露。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 误释放试验（仅双舌扣紧装置） | 标准调湿 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

外观检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 救生衣面子颜色应为橙红色或明显易见的颜色。 - 救生衣应能正反面无差别穿着。若只能单面穿着，应在救生衣上明示。 - 救生衣的系固应采用扣件形式。 - 救生衣的配件不应有尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。 - 救生衣应具备用于不同的救生衣在水中相互连接、系固的可释放浮绳或其他装置。 - 救生衣应具备用于将穿着者从水中拉到救生筏上或救助艇中的提拉装置或附件。 - 救生衣所适用的胸围的范围应不小于700 mm且不大于1350 mm。若救生衣不适用于体重达140 kg、胸围达1750 mm的人员，则应提供合适的附件使救生衣能系于此类人员的身上。 - 穿着人员在水中处于静平衡状态时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积应不少于400 cm2。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

加工质量检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 救生衣面子的缝边向里折进应不小于10 mm。 - 救生衣的明缝线距离边缘应不小于3 mm，并且缝线不应有跳针。 - 救生衣机缝线密度每50 mm长度内应不小于棉布20针，化纤16针，缝线端部应打回结。 - 救生衣缚带端头镶入面子的长度应不少于30 mm。绱缚带应不少于3趟缝线。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 加工质量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

属具检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 每件救生衣应配备一只细索系牢的声音响度（声压级）达到100 dB的哨笛。哨笛应满足GB/T 32234.8-2015中5.2的要求。 - 每件救生衣应配备一只示位灯，示位灯应满足IMO国际救生设备（LSA）规则及其修正案的要求。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 属具 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

耐高低温循环检测记录表

记录编号：                                                 共  页 第  页

| 样品编号 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 最低温度+65℃保持8h，20℃±3℃，敞开放置24h，最高温度为-30℃，连续8h，20℃±3℃，敞开放置24h，为1个完整试验周期，共进行10次循环。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ |  |  | 相对湿度: %RH |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 试验结束时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐高低温 | 循环次数 | 高温时间 |  |  | 低温时间 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 2 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 3 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 4 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 5 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 6 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 7 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 8 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 9 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 10 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

船用救生衣产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# |  |  |
| 1 | 浮力损失 | 网篮和重物在水中的重量W1，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 网篮、重物和救生衣在水中的重量W2，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 浸没于水中24 h后，网篮、重物和救生衣在水中的重量W3，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 救生衣的浮力W |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮力损失的比率Ws，% |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐燃烧 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 强度 | 衣身和提环的强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 肩部强度 |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

穿着检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 性别 | 身高 m | 体重 kg | 普通 环境 | 恶劣 环境 |
| 1 | 穿着 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 复正时间 s |  |  |  |  |  | 计算值 |
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| 1 | 复正 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能（RTD）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 复正时间 s |  |  |  |  |  | 计算值 |
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| 1 | 复正 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 净高度 mm | 躯干角度 ° | 面平面（头）角度 ° | 侧倾角 ° |
| 2 | 静平衡 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能（RTD）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 净高度 mm | 躯干角度 ° | 面平面（头）角度 ° | 侧倾角 ° |
| 2 | 静平衡 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 跳水高度 |  | 是否脱出或对穿着人员造成伤害 | 是否出现影响其水中性能或浮力的破损 | 是否对其附件造成破坏 |
|  |  |  | 1 m | 4.5 m |  |  |  |
| 3 | 落水和跳水 | 1 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 10 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 11 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 12 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 平均值 |  |  | / | / | / |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 是否能恢复至稳定的脸朝上姿势 |  |
|  |  |  | 受试者穿着样品 | 受试者穿着RTD |
| 4 | 稳性 | 1 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 | 是否 | 是否 |
|  |  | 10 | 是否 | 是否 |
|  |  | 11 | 是否 | 是否 |
|  |  | 12 | 是否 | 是否 |
|  |  | 稳定人数 |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 游泳25 m后能否攀上高出水面300 mm的刚性平台 |  |
|  |  |  | 受试者穿着救生衣情况下 | 受试者未穿着救生衣情况下 |
| 5 | 游泳和出水 | 1 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 | 是否 | 是否 |
|  |  | 10 | 是否 | 是否 |
|  |  | 11 | 是否 | 是否 |
|  |  | 12 | 是否 | 是否 |
|  |  | 成功人数 |  |  |

检测：                  复核：        日期：

船用工作救生衣产品检测记录表

记录编号：                                             共   页  第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | GB/T 32227《船用工作救生衣》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、GB/T 32227《船用工作救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

包布、缝线、缚带检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 包布 | 抗拉 强度 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 缚带 | 抗拉 强度 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 缝线 | 抗拉 强度 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 包布 | 色 牢度 | 抗光照性能不低于5级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗摩擦性能不低于3级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗海水性能不低于4级 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

外观检测记录表

记录编号：                                                共  页  第  页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 救生衣的包布颜色应为橙红色。 - 救生衣表面应有明显的“工作救生衣”字样。 - 救生衣应能两面穿着或明显只能单面穿着。 - 救生衣的系固应采用快速系固方式。 - 救生衣配件应无尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。 - 穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积应不小于200 cm2。两面穿着的救生衣，两面均应满足次要求。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

加工质量检测记录表

记录编号：                                             共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 救生衣包布的缝边向里折进应不小于10 mm。 - 救生衣的明缝线距边缘应不小于1 mm，且缝线应无跳针。 - 救生衣机缝线密度每50 mm长度应不小于16针，缝线端头应打回结。 - 缚带端头镶入包布的长度应不少于30 mm。绱缚带应用不少于3趟缝线等方法加固。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 加工质量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

哨笛检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 救生衣上应配备声音响度（声压级）达到100 dB的哨笛一只。 - 哨笛的材料应是非金属，表面无毛刺，且不依赖任何移动物体能发出声响。 - 哨笛在浸于淡水后应能立即在空气中发出声音。 - 哨笛用细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿戴者的双手应都能使用。 - 细索的强度应满足GB/T 32234.8-2015中5.2的要求。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 哨笛 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

耐高低温检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 在承受10个高低温循环后，救生衣应无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏，外观应无变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ |  |  | 相对湿度: %RH |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 试验结束时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐高低温 | 循环次数 | 高温时间 |  |  | 低温时间 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 2 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 3 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 4 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 5 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 6 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 7 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 8 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 9 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 10 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

船用工作救生衣产品检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# |  |  |
| 1 | 浮力损失 | 网篮和重物在水中的重量W1，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 浸没于水中24 h后，网篮、重物和救生衣在水中的重量W2，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 救生衣24 h浮力W |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐燃烧 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 强度 | 衣身强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 肩部强度 |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

浮态检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 性别 | 身高 m | 体重 kg | 水中姿态 | 口部是否露出水面 | 是否有将受试者面部浸入水中的倾向 |
| 1 | 浮态 | 1 |  |  |  |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 是否 | 是否 |

检测：                  复核：        日期：

跳水检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 跳水高度 | 受试者是否受伤 | 救生衣是否移位或损坏 |
| 1 | 跳水 | 1 |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 |  | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 |  | 是否 | 是否 |

检测：                  复核：        日期：

儿童救生衣产品检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | GB/T 32232《儿童救生衣》a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、GB/T 32232《儿童救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

包布、缝线、缚带检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 包布 | 抗拉 强度 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 缚带 | 抗拉 强度 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 缝线 | 抗拉 强度 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 包布 | 色 牢度 | 抗光照性能不低于5级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗摩擦性能不低于3级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗海水性能不低于4级 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

外观检测记录表

记录编号：                                             共   页  第  页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 儿童救生衣的包布颜色应为橙红色。 - 儿童救生衣应能正反两面无差别穿着。若只能单面穿着，应在儿童救生衣上明示。 - 儿童救生衣应在明显位置标出穿着人员的身高和体重范围，以及“儿童救生衣”字样。 - 儿童救生衣的系固应采用扣件形式。 - 儿童救生衣配件不应有尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。 - 儿童救生衣应具备用于不同的儿童救生衣在水中相互连接、系固的可释放浮绳或其他装置。 - 儿童救生衣应具备用于将穿着者从水中拉到救生筏上或救助艇中的提拉装置或附件。 - 穿着人员在水中处于静平衡状态时，露出水面以上的儿童救生衣表面逆向反光带面积应不小于400 cm2。 - 儿童救生衣所适用的胸围范围应为500 mm-700 mm。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

加工质量检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 儿童救生衣包布的缝边向里折进应不小于10 mm。 - 儿童救生衣的明缝线距边缘应不小于3 mm，并且缝线不应有跳针。 - 儿童救生衣机缝线密度每50 mm长度应不小于16针，缝线端头应打回结。 - 儿童缚带端头镶入包布的长度应不少于30 mm。绱缚带应用不少于3趟缝线等方法加固。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 加工质量 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                   复核：        日期：

属具检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 每件儿童救生衣应配备细索系牢的哨笛一只。 - 每件儿童救生衣应配备细索系牢的示位灯一只，示位灯应满足SOLAS公约及其修正案的要求。 - 系固哨笛和示位灯细索的强度应满足GB/T 32234.8-2015中5.2的要求。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 哨笛 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                     复核：        日期：

耐高低温检测记录表

记录编号：                                             共   页  第   页

| 样品编号 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 在承受10个高低温循环后，儿童救生衣不应皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ |  |  | 相对湿度: %RH |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 试验结束时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐高低温 | 循环次数 | 高温时间 |  |  | 低温时间 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 2 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 3 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 4 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 5 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 6 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 7 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 8 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 9 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 10 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

儿童救生衣产品检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# |  |  |
| 1 | 浮力损失 | 网篮和重物在水中的重量W1，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 网篮、重物和救生衣在水中的重量W2，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 浸没于水中24 h后，网篮、重物和救生衣在水中的重量W3，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 救生衣的浮力W |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮力损失的比率Ws，% |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐燃烧 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 强度 | 衣身和提环的强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 肩部强度 |  |  |  |  |  |

检测：                   复核：        日期：

穿着检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 性别 | 身高 m | 体重 kg | 普通 环境 | 恶劣 环境 |
| 1 | 穿着 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |

检测：                   复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 复正时间 s |  |  |  |  |  | 计算值 |
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| 1 | 复正 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                   复核：        日期：

水中性能（RTD）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 复正时间 s |  |  |  |  |  | 计算值 |
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| 1 | 复正 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                   复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 净高度 mm | 躯干角度 ° | 面平面（头）角度 ° | 灵活性 |
| 2 | 静平衡 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  | / |

检测：                   复核：        日期：

水中性能（RTD）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 净高度 mm | 躯干角度 ° | 面平面（头）角度 ° | 灵活性 |
| 2 | 静平衡 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  | / |

检测：                   复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 跳水高度 |  | 是否脱出或对穿着人员造成伤害 | 是否出现影响其水中性能或浮力的破损 | 是否对其附件造成破坏 |
|  |  |  | 1 m | 4.5 m |  |  |  |
| 3 | 落水和跳水 | 1 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 平均值 |  |  | / | / | / |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 是否能恢复至稳定的脸朝上姿势 |  |
|  |  |  | 受试者穿着样品 | 受试者穿着RTD |
| 4 | 稳性 | 1 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 | 是否 | 是否 |
|  |  | 稳定人数 |  |  |

检测：                  复核：        日期：

船用气胀救生衣产品检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | GB 41731《船用气胀救生衣》a) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、GB 41731《船用气胀救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

涂层织物检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 涂层附着力 | 干态 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 湿态 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 撕裂强度 |  | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 干态 | 断裂强度 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断裂延伸率 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

涂层织物检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 3 | 湿态 | 断裂强度 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断裂延伸率 | 经向 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纬向 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 抗扰裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐摩擦色牢度 |  |  | / | / | / | / | / | / |  |
| 6 | 耐光照色牢度 |  |  | / | / | / | / | / | / |  |
| 7 | 耐海水色牢度 |  |  | / | / | / | / | / | / |  |

检测：                  复核：        日期：

缚带检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 状态 | 试样1# | 试样2# | 试样3# | 试样4# | 试样5# |  |  |
| 1 | 断裂强度 | 标准 状态 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 老化 后 |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

外观检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 船用气胀式救生衣（以下简称“救生衣”）颜色应为橙红色、橙黄色或者明显易见的颜色。 - 救生衣能正反两面无差别穿着。若只能单面穿着，应在救生衣上明示。 - 救生衣应具有快速和简捷的系固于穿着者身上的闭合方式，无需打结即可快速正确系扣。 - 救生衣应在其明显部位标示出表1所示的适用的身高体重范围，对于儿童用救生衣还应标示出“儿童救生衣”标志。 - 受试人员在水中处于静平衡状态时，救生衣在水面以上的外表面所贴逆向反光带的总面积应不小于400 cm2，且逆向反光带应满足IMO Resolution MSC.481(102)的要求。 - 若成人救生衣不是为体重大于140 kg、胸围大于1750 mm 以上的人员而设计，应提供适当的附属件使救生衣能系于此类人员的身上。 - 救生衣应设计有一条可抛投的浮索或其他工具，使其可系于水中另一人穿着的救生衣上。 - 救生衣应设计有用于将穿着者从水中拉到救生艇/筏或救助艇中的提拉装置或附件。 - 救生衣应设计有救生衣灯固定设备,应能满足4.10.3要求。 - 救生衣应依靠充气气室作为浮力，应有不少于两个独立的气室，其中任何一个气室的充气均不应影响其它气室的状态。浸水后应不少于两个独立的气室自动充气，同时应设有手动充气装置，并能用嘴为每个气室充气。 - 救生衣在任何一个气室丧失浮力的情况下，应能满足4.10的要求。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

哨笛检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 救生衣配备的哨笛在浸入淡水后取出，应能立即在空气中发出声音。声压级应达到100 dB(A)。 - 哨笛的材料应为非金属，表面无毛刺，且不依赖任何物体移动就能发出声响。 - 哨笛用细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿着者的双手应都能使用。 - 细索的强度应满足GB/T 32234.8—2015中5.2的要求。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 哨笛 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

温度循环检测记录表

记录编号：                                           共   页  第   页

| 样品编号 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 承受10个高低温循环后，救生衣应无损坏的迹象，以及诸如皱缩、破裂、胀大、分解或机械性质的改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ |  |  | 相对湿度: %RH |  |  |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  | 试验结束时间 |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耐高低温 | 循环次数 | 高温时间 |  |  | 低温时间 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 2 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 3 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 4 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 5 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 6 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 7 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 8 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 9 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  | 10 | 开始 | 月 日 时 分 |  | 开始 |  |  | 月 日 时 分 |  |
|  |  |  | 结束 | 月 日 时 分 |  | 结束 |  |  | 月 日 时 分 |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

充气性能检测记录表

记录编号：                                              共   页  第  页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | - 在每一温度循环后应立即使用自动及手动充气系统进行充气，救生衣应充足气。 - 在存放于40 ℃高温和-15 ℃低温环境8 h后，救生衣均应能用手动充气系统充足气。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 充气性能 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

船用气胀式救生衣产品检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试样1# | 试样2# | 试样3# |  |  |
| 1 | 浮力损失 | 网篮和重物在水中的重量W1，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 网篮、重物和救生衣在水中的重量W2，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 浸没于水中24 h后，网篮、重物和救生衣在水中的重量W3，kg |  |  |  |  |  |
|  |  | 救生衣的浮力W |  |  |  |  |  |
|  |  | 浮力损失的比率Ws，% |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐燃烧 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 强度 | 衣身和提环的强度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 肩部强度 |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

穿着（未充气状态）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 性别 | 身高 m | 体重 kg | 普通 环境 | 恶劣 环境 |
| 1 | 穿着 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

穿着（已充气状态）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 性别 | 身高 m | 体重 kg | 普通 环境 | 恶劣 环境 |
| 1 | 穿着 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 复正时间 s |  |  |  |  |  | 计算值 |
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| 1 | 复正 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能（RTD）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 复正时间 s |  |  |  |  |  | 计算值 |
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |  |
| 1 | 复正 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均值： |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 净高度 mm | 躯干角度 ° | 面平面（头）角度 ° | 侧倾角 ° |
| 2 | 静平衡 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能（RTD）检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 净高度 mm | 躯干角度 ° | 面平面（头）角度 ° | 侧倾角 ° |
| 2 | 静平衡 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | 平均值 |  |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 跳水高度 |  | 是否脱出或对穿着人员造成伤害 | 是否出现影响其水中性能或浮力的破损 | 是否对其附件造成破坏 |
|  |  |  | 1 m | 4.5 m |  |  |  |
| 3 | 落水和跳水 | 1 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 10 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 11 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 12 |  |  | 是否 | 是否 | 是否 |
|  |  | 平均值 |  |  | / | / | / |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 是否能恢复至稳定的脸朝上姿势 |  |
|  |  |  | 受试者穿着样品 | 受试者穿着RTD |
| 4 | 稳性 | 1 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 | 是否 | 是否 |
|  |  | 10 | 是否 | 是否 |
|  |  | 11 | 是否 | 是否 |
|  |  | 12 | 是否 | 是否 |
|  |  | 稳定人数 |  |  |

检测：                  复核：        日期：

水中性能检测记录表

记录编号：                                               共   页  第   页

| 序号 | 检测项目 | 检测数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受试者 | 游泳25 m后能否攀上高出水面300 mm的刚性平台 |  |
|  |  |  | 受试者穿着救生衣情况下 | 受试者未穿着救生衣情况下 |
| 5 | 游泳和出水 | 1 | 是否 | 是否 |
|  |  | 2 | 是否 | 是否 |
|  |  | 3 | 是否 | 是否 |
|  |  | 4 | 是否 | 是否 |
|  |  | 5 | 是否 | 是否 |
|  |  | 6 | 是否 | 是否 |
|  |  | 7 | 是否 | 是否 |
|  |  | 8 | 是否 | 是否 |
|  |  | 9 | 是否 | 是否 |
|  |  | 10 | 是否 | 是否 |
|  |  | 11 | 是否 | 是否 |
|  |  | 12 | 是否 | 是否 |
|  |  | 成功人数 |  |  |

检测：                  复核：        日期：

充气头子载荷检测记录表

记录编号：                                             共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 充气头子承受来自各个方向大小为（220±10）N力后，应无损坏情况。救生衣不应出现漏气情况并保持气密30 min。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 充气头子载荷 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

受压检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 正常状态下的救生衣，承受75 kg的载荷后应无胀大或机械性质的改变，无漏气现象。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 受压 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

压力性能检测记录表

记录编号：                                              共   页  第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 1.过压 救生衣应能在室温环境下承受内部过度压力，并能保持完好且维持此压力达30 min。 2.释放阀 救生衣如设置有释放阀，其应能确保对超过部分的压力进行释放。救生衣应保持完好并维持其压力达30min，应显示无诸如破裂、胀大或机械性质的改变等损坏迹象，并不应明显损坏充气部件。 3.空气保持 救生衣充气气室中充入空气，在室温下放置12 h，压力降低应不大于10%。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 压力性能 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

金属部件检测记录表

记录编号：                                              共   页 第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 1.救生衣上的金属零件和部件应耐海水腐蚀。在按5.15.1进行盐雾试验后，该金属部件应无明显的腐蚀或对救生衣的其他部分有影响，且不应降低救生衣的性能。 2.当救生衣的金属部件置于磁罗经相距500 mm的位置时，金属部件对于磁罗经的影响不应超过5°。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 金属部件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

防止误充气检测记录表

记录编号：                                              共   页 第   页

| 样品编号 |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据或要求 |  | 救生衣应具有防止误充气的能力。 |  |  |  |  |
| 试验设备 |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境 |  | 温度 ℃ | 相对湿度: %RH |  |  |  |
| 试验开始时间 |  | 年 月 日 时 分 | 试验结束时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |
| 序号 | 项 目 | 检测数据或观测现象 |  |  |  |  |
| 1 | 防止误充气 |  |  |  |  |  |
| 2 | 最后检测 （综合结论） |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |

检测：                  复核：        日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

(CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:        船用救生衣

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 产品名称 | 船用救生衣 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 样品数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | GB/T 4303《船用救生衣》a) |  |  |  |
| 判定依据 | 1、GB/T 4303《船用救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照GB/T 4303《船用救生衣》a)要求进行了 性能指标的检测，依据GB/T 4303《船用救生衣》a)及《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                   审核：            批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                共   页  第   页

| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1、样品编号： 2、相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.面子、缝线、缚带、插扣 | 面子： - 拉断强度 - 标准调湿的五个样品的拉断强度平均值应不小于400 N； - 经过加速老化试验后的五个样品的拉断强度平均值应不小于260 N； - 经过符合ASTM D 471-06的燃油B或EN 590的柴油浸没70 h试验后的五个样品的拉断强度平均值应不小于260 N； - 经过符合ISO 6330的0.5%洗涤剂浸没70 h试验后的五个样品的拉断强度平均值应不小于260 N； - 断裂伸长 标准调湿后，五个样品的断裂伸长平均值应不超过60%的断裂伸长。 - 撕裂强度 五个样品的撕裂强度平均值应不小于25 N。 - 纱滑移 五个样品的纱滑移平均值应不小于220 N。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.面子、缝线、缚带、插扣 | 缝线： - 单根断裂 - 标准调湿的五个样品的平均断裂强度应不小于25 N； - 经过加速老化试验后的五个样品的平均断裂强度应不小于标准调湿后测得强度的60%，且五个样品平均断裂强度应不小于23 N。 - 线圈断裂强度 五个样品的平均断裂强度应不小于44 N。 缚带： - 拉断强度 - 标准调湿后五个样品应具有1600 N的最小平均拉断强度； - 加速老化试验后五个样品的拉起强度平均值应不小于标准调湿后测得强度的60%。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.面子、缝线、缚带、插扣 | 插扣： - 拉断强度 - 标准调湿的五个样品应不小于1600 N的拉断强度； - 经过符合ASTM D 471-06的燃油B或EN 590的柴油浸没70 h试验后的五个样品平均值应保留标准调湿下测得强度不低于60%； - 经过符合ISO 6330的0.5%洗涤剂浸没70 h试验后的五个样品平均值应保留标准调湿下测得强度不低于60% - 经过（70±2℃）7 d试验后的五个样品平均值应保留标准调湿下测得强度不低于60% - 经过-（30±2℃）24 h试验后的五个样品平均值应保留标准调湿下测得强度不低于60% - 经过720 h盐雾试验后的五个样品平均值应保留标准调湿下测得强度不低于60% - 经过疲劳试验后的五个样品平均值应保留标准调湿下测得强度不低于60% - 经过加速老化试验后的五个样品平均值应保留标准调湿下测得强度不低于60% |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.面子、缝线、缚带、插扣 | 插扣： - 滑移/强度 - 标准调湿后五个样品应能承受1600 N作用力30 min，无断裂、扭曲或超过25 mm的滑移。 - 用水浸泡2 min后五个样品应能承受1600 N作用力30 min，无断裂、扭曲或超过25 mm的滑移。 - 与产生最大强度损失百分比的拉断强度暴露一样的暴露后的五个样品应能承受1600 N作用力30 min，无断裂、扭曲或超过25 mm的滑移。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 2.外观 | 1.救生衣面子颜色应为橙红色或明显易见的颜色。 2.救生衣应能正反面无差别穿着。若只能单面穿着，应在救生衣上明示。 3.救生衣的系固应采用扣件形式。 4.救生衣的配件不应有尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。 5.救生衣应具备用于不同的救生衣在水中相互连接、系固的可释放浮绳或其他装置。 6.救生衣应具备用于将穿着者从水中拉到救生筏上或救助艇中的提拉装置或附件。 7.救生衣所适用的胸围的范围应不小于700 mm且不大于1350 mm。若救生衣不适用于体重达140 kg、胸围达1750 mm的人员，则应提供合适的附件使救生衣能系于此类人员的身上。 8.穿着人员在水中处于静平衡状态时，水面以上的救生衣外表面所贴逆向反光带的总面积应不少于400 cm2。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 3.加工质量 | 1.救生衣面子的缝边向里折进应不小于10 mm。 2.救生衣的明缝线距离边缘应不小于3 mm，并且缝线不应有跳针。 3.救生衣机缝线密度每50 mm长度内应不小于棉布20针，化纤16针，缝线端部应打回结。 4.救生衣缚带端头镶入面子的长度应不少于30 mm。绱缚带应不少于3趟缝线。 |  |  |
| 4.属具 | 1.每件救生衣应配备一只细索系牢的声音响度（声压级）达到100 dB的哨笛。哨笛应满足GB/T 32234.8-2015中5.2的要求。 2.每件救生衣应配备一只示位灯，示位灯应满足IMO国际救生设备（LSA）规则及其修正案的要求。 |  |  |
| 5.耐高低温循环 | 在承受10个高低温循环后，救生衣不应有皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏。 |  |  |
| 6.浮力损失 | 救生衣在淡水中浸24h后，其浮力损失不应超过5%。 |  |  |
| 7.耐燃烧 | 救生衣过火2s后，不应持续燃烧或继续熔化。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共   页  第   页

| 检测项目 |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 8.强度 | 衣身和提环的强度 |  | 救生衣衣身以及每一圈提环均应能承受3200N的作用力30min而不损坏。 |  |  |
|  | 肩部强度 |  | 救生衣肩部应能承受900N的作用力30min而不损坏。 |  |  |
| 9.穿着 |  |  | 1.无指导情况下，应有75%的穿着人员在1 min内可以正确地穿上救生衣。 2.经指导后以及恶劣天气着装条件下，100%的穿着人员应在1 min内可以正确穿上救生衣。 |  |  |
| 10.水中性能 |  | 复正 | 穿着人员穿着救生衣后，在水中平均复正翻转时间应不大于穿着成人基准试验装备(RTD)时的平均复正翻转时间加1 s。若有“不翻转”情况，“不翻转”的次数应不超过穿RTD时的次数。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 静平衡 | 穿着人员穿着选定救生衣静平衡后应符合下列要求： a) 净高度：所有穿着人员的平均净高应不小于穿着RTD时的平均净高度减去10 mm； b) 躯干角度：所有穿着人员的平均躯干角应不小于穿着RTD时的平均躯干角度减去10°； c) 面平面（头）角度：所有穿着人员的平均面角应不小于穿着RTD时的平均面平面角度减去10°； d) 倾侧角：综合净高度、躯干角度、面平面角度的制约，在救生衣灯实际安装到位的情况下，救生衣示位灯的上半球体应可见。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 落水和跳水 | 穿着人员落水及跳水后，救生衣应符合下列要求： a) 使穿着人员浮出水面并保持脸朝上，且所有穿着人员离开水面的净高度不应小于穿着RTD时的平均净高度减去15 mm； b) 不发生脱出或对穿着人员造成伤害； c) 没有影响其水中性能或浮力的破损； d) 不对其附件造成破坏。 |  |  |
|  | 稳性 | 穿着人员入水后，救生衣不应左右摇摆而使穿着人员的脸没入水中，穿着选定救生衣、恢复至稳定的脸朝上似胎儿状姿势的穿着人员人数，应至少与穿着RTD时同样状态的穿着人员人数相同。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 游泳和出水 | 游泳25 m后，能够攀上救生筏或爬上高出水面300 mm的刚性平台的穿救生衣的穿着人员人数应不少于不穿救生衣情况下的穿着人员人数的2/3。 |  |  |

检测：                                   审核：

(CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:      船用工作救生衣

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共   页  第   页

| 产品名称 | 船用工作救生衣 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 样品数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | GB/T 32227《船用工作救生衣》 |  |  |  |
| 判定依据 | 1、GB/T 32227《船用工作救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照GB/T 32227《船用工作救生衣》a)要求进行了 性能指标的检测，依据GB/T 32227《船用工作救生衣》a)及《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                   审核：            批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                共   页  第   页

| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1、样品编号： 2、相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.包布、缝线、缚带 | 包布： 包布应耐日晒、不易褪色，色牢度应符合GB/T 250-2008和GB/T 251-2008规定的下列要求： - 抗光照性能不低于5级； - 抗摩擦性能不低于3级； - 抗海水性能不低于4级。 包布的抗拉强度应≥784 N/50 mm。 缝线： 缝线抗拉强度不低于19.6 N。 缚带： 缚带抗拉强度不低于882 N。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 2.外观 | - 救生衣的包布颜色应为橙红色。 - 救生衣表面应有明显的“工作救生衣”字样。 - 救生衣应能两面穿着或明显只能单面穿着。 - 救生衣的系固应采用快速系固方式。 - 救生衣配件应无尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。 - 穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积应不小于200 cm2。两面穿着的救生衣，两面均应满足次要求。 |  |  |
| 3.加工质量 | - 救生衣包布的缝边向里折进应不小于10 mm。 - 救生衣的明缝线距边缘应不小于1 mm，且缝线应无跳针。 - 救生衣机缝线密度每50 mm长度应不小于16针，缝线端头应打回结。 - 缚带端头镶入包布的长度应不少于30 mm。绱缚带应用不少于3趟缝线等方法加固。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 4.哨笛 | - 救生衣上应配备声音响度（声压级）达到100 dB的哨笛一只。 - 哨笛的材料应是非金属，表面无毛刺，且不依赖任何移动物体能发出声响。 - 哨笛在浸于淡水后应能立即在空气中发出声音。 - 哨笛用细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿戴者的双手应都能使用。 - 细索的强度应满足GB/T 32234.8-2015中5.2的要求。 |  |  |
| 5.耐高低温循环 | 在承受10个高低温循环后，救生衣应无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏，外观应无变化。 |  |  |
| 6.浮力损失 | 救生衣浸入淡水中24 h后的浮力应不小于74 N。 |  |  |
| 7.耐燃烧 | 救生衣过火2s后，继续燃烧时间应不超过6 s或无继续熔化。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                        共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 8.强度 | 衣身强度 | 救生衣衣身在1764 N的作用力持续30 min应无损坏。 |  |  |
|  | 肩部强度 | 救生衣衣肩在882 N的作用力持续30 min应无损坏。 |  |  |
| 9.浮态 |  | 受试人员穿着救生衣在水中应竖直或后倾，且口部露出水面，应无将受试者面部浸入水中的倾向。 |  |  |
| 10.跳水 |  | 受试人员从高度不低于4.5 m处跳入水中应不受伤害，且救生衣应无移位和损坏。 |  |  |

检测：                                   审核：

(CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:        儿童救生衣

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共   页  第   页

| 产品名称 | 儿童救生衣 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 样品数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | GB/T 32232《儿童救生衣》a) |  |  |  |
| 判断依据 | 1、GB/T 32232《儿童救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照GB/T 32232《儿童救生衣》a)要求进行了 性能指标的检测，依据GB/T 32232《儿童救生衣》a)及《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                   审核：            批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                共   页  第   页

| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1、样品编号： 2、相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                        共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.包布、缝线、缚带 | 包布： 包布应耐日晒、不易褪色，色牢度应符合GB/T 250-2008和GB/T 251-2008规定的下列要求： - 抗光照性能不低于5级； - 抗摩擦性能不低于3级； - 抗海水性能不低于4级。 包布的抗拉强度应≥784 N/50 mm。 缝线： 缝线抗拉强度不低于19.6 N。 缚带： 缚带抗拉强度不低于1600 N。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 2.外观 | - 儿童救生衣的包布颜色应为橙红色。 - 儿童救生衣应能正反两面无差别穿着。若只能单面穿着，应在儿童救生衣上明示。 - 儿童救生衣应在明显位置标出穿着人员的身高和体重范围，以及“儿童救生衣”字样。 - 儿童救生衣的系固应采用扣件形式。 - 儿童救生衣配件不应有尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。 - 儿童救生衣应具备用于不同的儿童救生衣在水中相互连接、系固的可释放浮绳或其他装置。 - 儿童救生衣应具备用于将穿着者从水中拉到救生筏上或救助艇中的提拉装置或附件。 - 穿着人员在水中处于静平衡状态时，露出水面以上的儿童救生衣表面逆向反光带面积应不小于400 cm2。 - 儿童救生衣所适用的胸围范围应为500 mm-700 mm。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 3.加工质量 | - 儿童救生衣包布的缝边向里折进应不小于10 mm。 - 儿童救生衣的明缝线距边缘应不小于3 mm，并且缝线不应有跳针。 - 儿童救生衣机缝线密度每50 mm长度应不小于16针，缝线端头应打回结。 - 儿童缚带端头镶入包布的长度应不少于30 mm。绱缚带应用不少于3趟缝线等方法加固。 |  |  |
| 4.属具 | - 每件儿童救生衣应配备细索系牢的哨笛一只。 - 每件儿童救生衣应配备细索系牢的示位灯一只，示位灯应满足SOLAS公约及其修正案的要求。 - 系固哨笛和示位灯细索的强度应满足GB/T 32234.8-2015中5.2的要求。 |  |  |
| 5.耐高低温 | 在承受10个高低温循环后，儿童救生衣不应有皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 5.耐高低温 |  | 在承受10个高低温循环后，儿童救生衣不应有皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏。 |  |  |
| 6.浮力损失 |  | 儿童救生衣在淡水中浸24 h后，其浮力损失值应不超过5%。 |  |  |
| 7.耐燃烧 |  | 儿童救生衣过火2 s后，继续燃烧时间应不超过6 s或无继续熔化。 |  |  |
| 8.强度 | 衣身和提环的强度 | 儿童救生衣衣身以及每一圈提环均在2400 N的作用力下持续30 min应无损坏。 |  |  |
|  | 肩部强度 | 儿童救生衣肩部在700 N的作用力持续30 min应无损坏。 |  |  |
| 9.穿着 |  | - 无指导情况下，应有75%的穿着人员在1 min内可以正确地穿上儿童救生衣。 - 经指导后以及恶劣天气着装条件下，100%的穿着人员应在1 min内可以正确穿上儿童救生衣。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共  页  第  页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 复正 | 受试人员穿着儿童救生衣后，在水中平均复正翻转时间应不大于穿着儿童基准试验装备(RTD)时的平均复正翻转时间 |  |  |
|  | 静平衡 | 受试人员穿着选定儿童救生衣在水中静平衡后应符合下列要求： a) 净高度：所有穿着人员的平均净高应不小于穿着RTD时的平均净高度； b) 躯干角度：所有穿着人员的平均躯干角应不小于穿着RTD时的平均躯干角度减去10°； c) 面平面（头）角度：所有穿着人员的平均面角应不小于穿着RTD时的平均面平面角度减去10°； d) 灵活性：所以穿着人员在爬出水面、上下台阶、从地上取物及用杯子喝水等方面的灵活性不低于穿着RTD时的情况。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 落水和跳水 | 受试人员落水及跳水后，儿童救生衣应符合下列要求： a) 使穿着人员浮出水面并保持脸朝上，且所有穿着人员离开水面的净高度不低于穿着RTD时的平均净高度； b) 不发生移动或对穿着人员造成伤害； c) 没有影响其浸水性能或减小浮力的破损； d) 附件未被损坏。 |  |  |
|  | 稳性 | 受试人员入水后，儿童救生衣应无因左右摇摆而使穿着人员的脸没入水中。穿着儿童救生衣且恢复至稳定的脸朝上似胎儿状姿势的人数，应至少与穿着RTD时同样状态的人数相同。 |  |  |
|  | 游泳和出水 | 若可能，受试人员游泳25 m后，穿着儿童救生衣的人员攀上救生筏或爬上高出水面300 mm的刚性平台的人数不少于不穿儿童救生衣人数的2/3。 |  |  |

检测：                                   审核：

(CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:     船用气胀式救生衣

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共   页  第   页

| 产品名称 | 船用气胀式救生衣 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 |  | 样品数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | GB 41731《船用气胀式救生衣》a) |  |  |  |
| 判定依据 | 1、GB 41731《船用气胀式救生衣》a)； 2、《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照GB 41731《船用气胀式救生衣》a)要求进行了 性能指标的检测，依据GB 41731《船用气胀式救生衣》a)及《救生衣产品质量行业监督抽查实施规范》b)进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                   审核：            批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                                共   页  第   页

| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1、样品编号： 2、相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.涂层织物、缚带 | 涂层织物： 1.涂层附着力 干态和湿态涂层附着力平均值均应不小于50 N/50 mm。 2.撕裂强度 平均撕裂强度应不小于35 N。 3.断裂强度及断裂延伸率 干态和湿态断裂强度平均值均应不小于200 N，断裂延伸率均应不大于60%。 4.抗挠裂 经抗挠裂试验后，不应有可见裂纹或损坏。 5.耐摩擦色牢度 干态和湿态耐摩擦色牢度应不小于3级。 6.耐光照色牢度 耐光照色牢度应不小于5级。 7.耐海水色牢度 耐海水色牢度应不小于4级。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.涂层织物、缚带 | 1.标准状态断裂强度 平均断裂强度应不小于1600 N。 2.老化后断裂强度 平均断裂强度应不小于1600 N，且应不小于标准状态断裂强度的60%。 |  |  |
| 2.外观 | - 船用气胀式救生衣（以下简称“救生衣”）颜色应为橙红色、橙黄色或者明显易见的颜色。 - 救生衣能正反两面无差别穿着。若只能单面穿着，应在救生衣上明示。 - 救生衣应具有快速和简捷的系固于穿着者身上的闭合方式，无需打结即可快速正确系扣。 - 救生衣应在其明显部位标示出表1所示的适用的身高体重范围，对于儿童用救生衣还应标示出“儿童救生衣”标志。 - 受试人员在水中处于静平衡状态时，救生衣在水面以上的外表面所贴逆向反光带的总面积应不小于400 cm2，且逆向反光带应满足IMO Resolution MSC.481(102)的要求。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 2.外观 | - 若成人救生衣不是为体重大于140 kg、胸围大于1750 mm 以上的人员而设计，应提供适当的附属件使救生衣能系于此类人员的身上。 - 救生衣应设计有一条可抛投的浮索或其他工具，使其可系于水中另一人穿着的救生衣上。 - 救生衣应设计有用于将穿着者从水中拉到救生艇/筏或救助艇中的提拉装置或附件。 - 救生衣应设计有救生衣灯固定设备,应能满足4.10.3要求。 - 救生衣应依靠充气气室作为浮力，应有不少于两个独立的气室，其中任何一个气室的充气均不应影响其它气室的状态。浸水后应不少于两个独立的气室自动充气，同时应设有手动充气装置，并能用嘴为每个气室充气。 - 救生衣在任何一个气室丧失浮力的情况下，应能满足4.10的要求。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                        共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 3.哨笛 | - 救生衣配备的哨笛在浸入淡水后取出，应能立即在空气中发出声音。声压级应达到100 dB(A)。 - 哨笛的材料应为非金属，表面无毛刺，且不依赖任何物体移动就能发出声响。 - 哨笛用细索系固在救生衣上，放置位置不应影响救生衣的性能，且穿着者的双手应都能使用。 - 细索的强度应满足GB/T 32234.8—2015中5.2的要求。 |  |  |
| 4.温度循环 | 承受10个高低温循环后，救生衣应无损坏的迹象，以及诸如皱缩、破裂、胀大、分解或机械性质的改变。 |  |  |
| 5.充气性能 | - 在每一温度循环后应立即使用自动及手动充气系统进行充气，救生衣应充足气。 - 在存放于40 ℃高温和-15 ℃低温环境8 h后，救生衣均应能用手动充气系统充足气。 |  |  |
| 6.浮力损失 | 救生衣在淡水中浸24h后，其浮力损失不应超过5%。 |  |  |
| 7.耐燃烧 | 救生衣过火2s后，不应持续燃烧或继续熔化。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                        共   页  第   页

| 检测项目 |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 8.强度 | 衣身和提环的强度 |  | 救生衣衣身及提环均应能承受3200 N的作用力30 min而不损坏。 |  |  |
|  | 肩部强度 |  | 救生衣肩部应能承受900 N的作用力30 min而不损坏。 |  |  |
| 9.穿着 |  |  | - 无指导情况下，应有75％的受试人员在1 min内正确地穿上救生衣，经指导后，100%的受试人员应在1 min内正确地穿上救生衣。 - 在恶劣天气着装条件下，应有100％的4.9.1所述受试人员在1 min内正确地穿上救生衣。 - 应使用已充气和未充气两种状态的救生衣来进行。 |  |  |
| 10.水中性能 |  | 复正 | 受试人员穿着救生衣后，平均复正翻转时间应不大于穿着成人基准救生衣(RTD)时的平均复正翻转时间加上1 s。若有“不翻转”情况，“不翻转”的次数应不超过穿RTD时的次数。RTD应满足IMO MSC.1/Circ.1470中的要求。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 静平衡 | 受试人员穿着选定救生衣处于面朝上的静平衡浮态时，应符合下列要求。 a)净高度：所有受试人员的平均净高度应不小于穿着RTD时的平均净高度减去10 mm。 b)躯干角度：所有受试人员的平均躯干角度应不小于穿着RTD时的平均躯干角度减去10°。 c)面平面角：所有受试人员的平均面平面角应不小于穿着RTD时的平均面平面角减去10°。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 落水和跳水 | 受试人员穿着救生衣在备用状态落水及跳水后，应符合下列要求： a)使受试人员保持脸朝上，且所有受试人员离开水面的净高度不小于按照5.10.3进行试验确定的穿着RTD时的平均净高度减去15 mm； b)救生衣不脱出且不对受试人员造成伤害； c)不影响水中性能或浮力气室的破损； d)没有对救生衣灯造成脱落或损坏。 |  |  |
|  | 稳性 | 受试人员入水后，救生衣不应左右摇摆而使受试人员的脸没入水中，穿着选定救生衣、恢复至稳定的脸朝上似胎儿状姿势的受试人员人数，应至少与穿着RTD时同样状态的受试人员人数相同。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共   页  第   页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 10.水中性能 | 游泳和出水 | 游泳25 m后，能够攀上救生筏或爬上高出水面300 mm的刚性平台的穿救生衣的受试人员人数应不少于不穿救生衣情况下的受试人员人数的2/3。 |  |  |
| 11.充气头子载荷 |  | 充气头子承受来自各个方向大小为（220±10）N力后，应无损坏情况。救生衣不应出现漏气情况并保持气密30 min。 |  |  |
| 12.受压 |  | 正常状态下的救生衣，承受75 kg的载荷后应无胀大或机械性质的改变，无漏气现象。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 13.压力性能 | 过压： 救生衣应能在室温环境下承受内部过度压力，并能保持完好且维持此压力达30 min。 释放阀： 救生衣如设置有释放阀，其应能确保对超过部分的压力进行释放。救生衣应保持完好并维持其压力达30min，应显示无诸如破裂、胀大或机械性质的改变等损坏迹象，并不应明显损坏充气部件。 空气保持： 救生衣充气气室中充入空气，在室温下放置12 h，压力降低应不大于10%。 |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                         共   页  第   页

| 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 14.金属部件 | - 救生衣上的金属零件和部件应耐海水腐蚀。在按5.15.1进行盐雾试验后，该金属部件应无明显的腐蚀或对救生衣的其他部分有影响，且不应降低救生衣的性能。 - 当救生衣的金属部件置于磁罗经相距500 mm的位置时，金属部件对于磁罗经的影响不应超过5°。 |  |  |
| 15.防止误充气 | 救生衣应具有防止误充气的能力。 |  |  |

检测：                                   审核：