附件7

2024年度交通运输行业产品（防眩板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(块) | 抽样样本数(块) | 按GB/T 24718-2023或GB/T 24718-2009判定 |  |  | 按实施规范注判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （块） | 不合格样本数 （块） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 吉林省东风化工有限责任公司 | 中铁四局安装工程有限公司 | 吉林省延长高速公路烟筒山至长春段JT02标同心村库房 | 446 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | 按GB/T 24718-2023判定 |
|  | 霸州市瑞航交通设施有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 江苏省盐洛高速公路宿城至泗洪段泗洪西枢纽 | 1000 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | 按GB/T 24718-2023判定 |
|  | 浙江嘉宬科技股份有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 湖南省白南高速公路三标库房 | 1000 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | 按GB/T 24718-2009判定 |
|  | 霸州市翼特思五金制品有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 重庆市渝遂复线K10+100璧山北服务区料场 | 150 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | 按GB/T 24718-2023判定 |
|  | 北京未末科技有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 宁夏回族自治区银川-昆明公路（G85）K121+400右幅料场 | 1000 | 12 | 12 | 0 | / | 合格 | / | 按GB/T 24718-2023判定 |
|  | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 龙建路桥股份有限公司 | 海南省万洋高速公路南丰互通立交工程项目南丰互通拌合站 | 70 | 12 | 0 | 12 | 耐碱性能 | 不合格 | / | 按GB/T 24718-2009判定，工程项目已更换生产企业。 |
| 注： 1、GB/T 24718-2023《防眩板》/ GB/T 24718-2009《防眩板》； 2、JDCC 038-2024《防眩板产品质量监督抽查实施规范》； 3、《防眩板产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》（交通运输部2015年第32号公告）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |