附件3

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏托架）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施 工 单 位 | 抽 样 地 点 | 监督 总体数（件） | 抽样 样本数（件） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024 判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （件） | 不合格样本数 （件） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 山东冠县众立交通设施有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 黑龙江省铁科高速公路延寿尚志界至五常段三工区库房 | 578 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县孚冉交通设施有限公司 | 湖南湘北通程有限公司 | 湖南省S314鼎城韩公渡至崇和公路工程K1+620仓库 | 500 | 20 | 19 | 1 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
| 注： 1.GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |