附件6

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏连接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施 工 单 位 | 抽 样 地 点 | 监督 总体数（套） | 抽样 样本数（套） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024 判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （套） | 不合格 样本数 （套） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 邯郸市鸿发交通设施有限公司 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 河北省省道S349束左公路魏县绕城段改建工程K12+400处 | 2200 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北钢正交通设施有限公司 | 河北盛通公路建设有限公司 | 河北省省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程K28+600处 | 4000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市永年区鸿哲交通设施有限公司 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 河北省省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程围场段项目部库房 | 800 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K12+500处 | 1000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K81+000处 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市鸿发交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K20+000处 | 1000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 黑龙江省铁科高速公路延寿尚志界至五常段三工区库房 | 1156 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹阿公路绥阳至马桥河段JA1标项目部料场 | 3000 | 48 | 38 | 2 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹阿公路绥阳至马桥河段JA1标项目部料场 | 3000 | 48 | 38 | 2 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 黑龙江省普通国省干线公路2023年养护工程A3-4 | 3070 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 江苏东方交通工程有限公司 | 黑龙江省国道三莫公路雪乡至亚布力段JA4 | 15000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省昌樟高速公路改扩建二期工程冷再生料仓 | 2200 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北安德公路安全设施有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段田洼村路口 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北钢正交通设施有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路豫鲁省界至宁陵段1#综合站厂 | 8500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北钢正交通设施有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路豫鲁省界至宁陵段1#综合站厂 | 7000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北安德公路安全设施有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段III标K106+800右幅存放点 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北安德公路安全设施有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段III标K106+800右幅存放点 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北安德公路安全设施有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段II标K70+800处 | 8000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北安德公路安全设施有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段II标K70+800处 | 4000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北筑鑫电力通信器材制造有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省金醴高速公路项目部仓库 | 3000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 湖南省邵怀大修（一期）3标项目部仓库 | 3000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北筑鑫电力通信器材制造有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省茶常高速公路23标项目部仓库 | 1890 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 聊城亿晨路桥工程有限公司 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 湖南省S107车石公路车头桥至桂嘉路段项目部仓库 | 800 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县孚冉交通设施有限公司 | 湖南湘北通程有限公司 | 湖南省S314鼎城韩公渡至崇和公路工程K1+620仓库 | 3000 | 40 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 鄂州市强发标准件制造有限公司 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路彭酉段龚滩服务区 | 2550 | 48 | 37 | 3 | 抗拉强度、耐盐雾性能 | 合格 | / | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市）有限公司 | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 四川省成绵高速公路罗江区JA1料场 | 500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市正东紧固件制造有限公司 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 贵州省纳晴高速公路L2合同段3#沥青站 | 360 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州省纳晴高速公路K149+360左幅 | 1360 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一件紧固有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 云南省勐关高速公路3总包关累仓库 | 6000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司（联合体） | 云南省勐绿高速公路勐醒互通 | 1500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司（联合体） | 云南省勐绿高速公路勐醒互通 | 1500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司（联合体） | 云南省姚南高速公路姚安料场 | 5000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 陕西省麟法高速公路交安标交通产品库 | 1757 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县润丰新材料有限公司 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 甘肃省G309线祁家南山至汉家岔项目K1918+800材料仓库 | 750 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省G244打庆项目1#交通产品库房 | 5500 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市友聚交通设施有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河北省邯港高速公路衡水段K40+300处 | 600 | 48 | 42 | 6 | 防腐层 厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北固伟交通设施有限公司 | 广东冠粤路桥有限公司 | 新疆维吾尔自治区G219温昭项目K242+350处 | 960 | 48 | 5 | 35 | 防腐层外观、防腐层厚度、耐盐雾性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 四川省南充过境高速公路金台互通E匝道 | 1300 | 48 | 0 | 40 | 防腐层外观、耐盐雾性能 | 不合格 | / | / |
| 注： 1.GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |