附件2

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）

质量监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点 | 复查监督总体数（套） | 复查抽样 样本数 （套） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024判定监督总体（批）是否合格（复查合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 复查合格 样本数（套） | 复查不合格 样本数（套） | 复查不合格项 |  |
| 1 | 山东冠县北方管业有限公司 | 四川省南充过境高速公路凤凰互通E匝道施工现场 | 2500 | 48 | 0 | 40 | 防腐层外观、耐盐雾性能 | 复查不合格 |
| 注： 1.GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |