附件1

2025年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏系列）
质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（件/套） | 抽样 样本数（件/套） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （件/套） | 不合格 样本数 （件/套） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 湖北省随信高速公路广水市关庙镇关庙西平交口 | 450 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 护栏板 |
|  | 山东盈信交通设施有限公司 | 湖南通达建设工程有限公司 | 湖南省S253保靖迁陵至夯沙公路C1合同段K13+690处 | 251 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 护栏板 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省G98环岛高速公路洋浦互通立交改造项目C匝道仓库 | 330 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 护栏板 |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 云南省惠勐公路曼贺东检测站左侧2#堆场 | 330 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 护栏板 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁曹家堡机场东进场路工程钢筋加工场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 护栏板 |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司/中交一公局集团有限公司（联合体） | 内蒙古自治区巴彦淖尔国道110线黄磴项目K11+500处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 立柱 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 湖北省随信高速公路广水市关庙镇关庙西平交口 | 272 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 立柱 |
|  | 山东盈信交通设施有限公司 | 湖南通达建设工程有限公司 | 湖南省S253保靖迁陵至夯沙公路C1合同段K13+690处 | 251 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 立柱 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省G98环岛高速公路洋浦互通立交改造项目C匝道仓库 | 460 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 立柱 |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 云南省惠勐公路曼贺东检测站左侧2#堆场 | 912 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 立柱 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁曹家堡机场东进场路工程钢筋加工场 | 530 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 立柱 |
|  | 山东盈信交通设施有限公司 | 湖南通达建设工程有限公司 | 湖南省S253保靖迁陵至夯沙公路C1合同段K13+690处存放点 | 260 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 托架 |
|  | 邯郸市兆基交通设施有限公司 | 湖南通达建设工程有限公司 | 湖南省S253保靖迁陵至夯沙公路C1合同段K13+690处 | 300 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | 连接 螺栓 |
|  | 山东凯路交通设施有限公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司/中交一公局集团有限公司（联合体） | 内蒙古自治区巴彦淖尔国道110线黄磴项目K11+500处 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | 防阻块 |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 湖北省随信高速公路广水市关庙镇关庙西平交口 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 防阻块 |
|  | 山东盈信交通设施有限公司 | 湖南通达建设工程有限公司 | 湖南省S253保靖迁陵至夯沙公路C1合同段K13+690处 | 260 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 防阻块 |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司 | 云南省惠勐公路曼贺东检测站左侧2#堆场 | 3743 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 防阻块 |
|  | 山东冠县恒良管业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁曹家堡机场东进场路工程钢筋加工场 | 1000 | 20 | 1 | 19 | 防腐层外观 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | 防阻块 |
|  | 邯郸市特贝紧固件有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 湖北省随信高速公路广水市关庙镇关庙西平交口 | 2500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | 拼接 螺栓 |
|  | 邯郸市兆基交通设施有限公司 | 湖南通达建设工程有限公司 | 湖南省S253保靖迁陵至夯沙公路C1合同段K13+690处 | 3620 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | 拼接 螺栓 |
|  | 冠县正祥交通设施有限公司 | 岳阳路桥集团有限公司/上海城建市政工程（集团）有限公司/岳阳市交通公路工程建设有限公司（联合体） | 湖南省S506屈湘公路一期工程项目部仓库 | 6110 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | 拼接 螺栓 |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁曹家堡机场东进场路工程钢筋加工场 | 4000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | 拼接 螺栓 |
|  | 邯郸市洲畅交通设施有限公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司/中交一公局集团有限公司（联合体） | 内蒙古自治区巴彦淖尔国道110线黄磴项目K11+500处 | 10000 | 48 | 31 | 9 | 防腐层厚度、整体抗拉荷载 | 不合格 | / | 拼接 螺栓 |
| 注： 1.GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |