附件4

2025年度交通运输行业产品（高密度聚乙烯硅芯塑料管）
质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数（盘） | 抽样 样本数（组） | 按标准JT/T 496-2018判定 |  |  | 按实施规范JDCC 2021-26判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （组） | 不合格 样本数 （组） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 上海贝思特管业有限公司 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 江苏省江靖长江隧道JJSD-21标CK1+100处 | 14 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 苏州灵煜塑胶管业科技有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 福建省沙南高速公路南平段B1合同段材料仓库 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 雄县德旺塑胶制品有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁曹家堡机场东进场路民小路左幅K95+500处 | 10 | 3 | 0 | 3 | 规格尺寸（壁厚） | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
| 注： 1.JT/T 496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》； 2.JDCC 2021-26《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |