附件7

2025年度交通运输行业产品（橡胶支座）
质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数(块) | 抽样 样本数（块） | 按JT/T 4-2019、 JDCC 2021-23判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 上海通亿智慧装备科技股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 天津市天津港集货运通道工程项目4标梁厂 | 100 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水旗舰桥隧橡塑有限公司 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 安徽省S18南京至合肥高速公路合肥段04标1#钢筋场 | 40 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北建业工程橡胶有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 湖北省安来高速公路渝鄂界至建始段ALTJ-2标 | 24 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北衡奥交通工程橡胶有限公司 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 湖南省G234祁东洪桥至归阳公路K0+663.43梅塘町中桥 | 68 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水昊通工程橡胶有限公司 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 湖南省S346汝城县岭秀至文明沙洲公路一期工程K6+120右侧仓库 | 43 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 海南省G98环岛高速公路洋浦互通立交改造项目C匝道仓库 | 64 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 济通智能装备股份有限公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市渝赤叙高速公路4标1#梁场 | 20 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北建业工程橡胶有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区柳金高速公路（桐木至金秀段）项目一分部1号梁厂 | 30 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水尚拓橡胶制品有限公司 | 安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 安徽省S18南京至合肥高速公路合肥段02标钢筋加工场 | 30 | 7 | 不合格 | 外观、拉伸强度（支座剥离胶层后的橡胶性能） | / | / |
| 注： - 1.JT/T 4-2019《公路桥梁板式橡胶支座》； - 2.JDCC 2021-23《公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |